TC.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

POMZA İLAVELİ HAFİF BETON PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ANAR NURİYEV  031970142

BİTİRME  PROJESİ

Bursa 2023

ÖZET

Hafif beton kullanımının gün geçtikçe arttığı bilinmektedir. Özellikle bina dış cephesinde ve bölme duvar elemanlarında  kullanılan hafif  betonların hem basınç dayanımı hem de birim hacim ağırlığı açısından optimum bir değere sahip hem de ısı yalıtım kapasitesinin yüksek olması istenmektedir.  Su/çimento oranı, çimento miktarı, agrega tipi ve kullanım oranları gibi parametrelerin hafif betonların özelliklerini etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada, agrega tipinin ve kullanım oranının, hafif beton karışımlarının birim hacim ağırlık ve basınç dayanımı ve ısı yalıtım performansına  etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, ince agrega olarak hacimce %57 oranında kireçtaşı ve iri agrega olarak hacimce %43 oranında pomza  içeren kontrol hafif beton karışımı hazırlanmıştır. Kontrol karışımına ilaveten, ince kireçtaşı agregasının %50 ve %100 oranında pomza ve genleştirilmiş perlit ikame edilerek  toplamda 5 farklı hafif beton karışım üretilmiştir. Tüm karışımlarda, çimento miktarı ve çökme değeri sırasıyla, 300 kg/m3 ve 40±20 mm olarak sabit tutulmuştur. Hazırlanan karışımların taze hal birim hacim ağırlıkları ve 7,28 günlük basınç dayanımları belirlenmiştir. Perlit ve pomza agregasının ikame oranının artışı ile karışımların birim hacim ağırlık değerlerinde ciddi mertebede azalmalar gözlemlenmiştir. %100 perlit ve pomza ikameli karışımlarda, birim hacim ağırlık değerlerinde sırasıyla, %52 ve %38 oranında azalma ölçülmüştür. Agrega tipinden bağımsız olarak agrega ikamesi ve ikame oranının artışı ile karışımların basınç dayanımının azaldığı gözlemlenmiştir. Üretilen karışımlara. EP ve pomza ikamesi ile karışımların ısıl iletkenlik katsayılarının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu bağlamda, en düşük basınç dayanımının %100 oranında perlit içeren karışımda olduğu tespit edilmiştir. Basınç dayanımı ve birim hacim ağırlık açısından optimum karışımın %50 oranında pomza ikameli karışımın olduğu tespit edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	1

1.1.	Hafif Beton	1

1.1.1.	Yalıtım Hafif Betonu	3

1.1.2.	Taşıyıcı – Yalıtım Hafif Betonlar	3

1.1.3.	Taşıyıcı Hafif Betonlar	4

2.	LİTERATÜR	4

2.1.	Doğal Hafif Agregalar	5

2.1.1.	Pomza	5

2.2.	Yapay Hafif Agregalar	6

2.2.1.	Perlit	7

3.	KAPSAM	7

3.1.	MALZEME Ve METOT	7

3.1.1.	MALZEMELER	7

3.1.1.1.	ÇİMENTO	7

3.1.1.2.	Agrega	8

3.2.	Karışımların Hazırlanması	9

3.3.	Yöntem	9

4.	DEĞERLENDİRME VE SONUÇ	10

4.1.	TAZE HAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	10

4.1.1.	BİRİM HACİM AĞIRLIK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ	10

4.2.	SERTLEŞMİŞ HAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRŞENMESİ	11

4.2.1.	BASINÇ DAYANIMI	11

4.2.2.	ISI İLETKENLİK PEERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ	12

5.	SONUÇ	13

KAYNAKLAR	15

# ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Pomza	6

Şekil 2. Agregaların gradasyon eğrisi………………………………………………..…..8

Şekil 3. Segregasyon gözlemlenen PE_100 numunesi………………………………….12

- TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Hafif  beton sınıflandırması	3

Tablo 2. Hafif betonun yoğunluğa göre sınıflandırılması (TS EN 206-1)	3

Tablo 3. Çimentonun kimyasal bileşimi, fiziksel ve mekanik özellikleri………………..7

Tablo  4. Kullanılan agregaların su emme kapasiteleri ve özgül ağırlıkları………..……..8

Tablo 5. 1 m³ hafif beton üretiminde kullanılan malzeme oranları ve miktarları….……9 Tablo 6. Karışımların teorik ve taze hal BHA’ları………………………………..…….11

Tablo 7. Karışımların basınç dayanım deneyi sonuçları ……………………………....11

Tablo 8. Karışımların termal iletkenlik katsayısı değerleri………………………...…...13

GİRİŞ

İnsanlar, tarih öncesi çağlardan beri kendilerini dış ortamlardan ayıracak barınma yapılarına ihtiyaç duymuştur. İnşaat sektörünün gelişmesiyle bu ihtiyacın en önemli malzemesi beton  olmuştur. Beton en genel anlamda çimento, agrega, su ve gerektiğinde bir katkı maddesinden oluşan, kullanılan malzemelerin oranları hesaplanarak elde edilen, şeklini alan kalıplar içerisine yerleştirilen ve uygun  koşulları altında prizini alan malzemedir (Kocataşkın 1991). Taze betonun kolayca kalıba yerleştirilmesi, yüksek basınç dayanıma sahip olması, hizmet ömrü boyunca çevre faktörlere dayanıklı olması, yangına karşı dayanıklı olması gibi avantajlarının yanında sertleşmiş betonun gevrek olması, çekme dayanımının düşük olması, ağır olması, sera gazları diğer gaz ve partikül atıkların çevresel etkisi gibi dezavantajları mevcuttur (Yılmaz ve ark. 2013).

İlerleyen teknolojiye bağlı olarak betonunun olumsuz yönlerinde iyileştirmeler meydana gelmiştir. İnşaat alanında çokça kullanılan betonun olumsuz yönlerini iyileştirmek, ekonomik ve daha cazip betonlar elde etmek için özel beton çeşitleri üretimi geliştirilmiştir (Ünal ve Uygunoğlu 2007, Beycioğlu 2008). Özel beton üretim sürecinde farklı agregalar ve katkı maddeleri kullanılmış, karışım oranları değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra yalnızca normal agrega ve çimento kullanılmasıyla yapım tekniğinde değiştirilmiş veya bu yöntemlerden birkaçı birlikte kullanılarak özel betonlar üretim yoluna gidilmiştir (Alkaya, 2010).

Üretilen özel betonlara bakıldığında hafif beton önemli bir yer tutmaktadır. Ağırlığı normal betona göre az, boşluklu yapısından dolayı yalıtım özelliği iyi ve yanmaz bir malzeme olan hafif beton geleceğin yapıda kullanılacak önemli malzemesidir. Hafif betonun birim hacim ağırlığının çok düşük olması normal betonla aralarındaki en belirgin farktır (Topçu, 2006).

Hafif Beton

Hafif agregalı beton, normal agregalı betona göre  ısı yalıtımı bakımından üstündür ve bu nedenle konut yapılarında kullanılmaktadır. Hafif  beton düşük yoğunluğu, ısı yalıtımı, deprem ve yangına karşı yüksek dayanım  performansına sahiptir. Hafif betonun avantajları şunlardır;

- Yapıyı oluşturan yükü azaltır,

- Zemin, bölme duvar, dış duvar aşamalarında tercih edildiğinde maliyet açısından tasarruf yapmayı sağlar,

- Yangın ve tutuşmaya karşı dayanıklı olup ısı ve ses yalıtımı açısından da kolaylıklar sağlayan bir malzemedir.

Hafif betonların sınıflandırılması,  birim ağırlıklarına  ve buna karşın dayanımlarına göre yapılmaktadır.  Genel olarak ASTM, ACI, TSE ve benzeri standartlar hafif betonu kuru birim hacim ağırlığı 2.0 g/cm3 ’ün altında üretilen betonlar olarak tanımlamaktadır. Hafif betonlar, farklı standartlara göre değişim göstermektedir.

ASTM C330 – 69’ a göre birim ağırlıkları 1840 kg/m3 ’ü geçmeyen ve 28 günlük silindir basınç dayanımı 17 MPa’dan büyük betonlar hafif beton sınıfına girerler. TS 2511 'de ise kuru birim hacim ağırlığı 1900 kg/m3 'den az olan ve BS 16 sınıfına giren betonlar hafif beton olarak tanımlanmıştır. DIN 1045’te ise hafif betonların birim hacim ağırlığının 300-2000 kg/m3 arasında değiştiği ifade edilmektedir.

ACI 213R-87’e göre; basınç dayanımları 6.89 MPa’ya kadar olan betonlar düşük yoğunluklu hafif betonlar, 6.89 – 17.24 MPa orta dayanımlı betonlar (dolgu betonları), 17.24 – 41.36 MPa ve daha yukarı olan betonlar yapısal hafif beton olarak tanımlanmaktadır. TS EN 206-1’ de  etüv kurusu durumdaki yoğunluğu 800 kg/m3 veya daha büyük olup , 2000 kg/m3 geçmeyen beton olarak tanımlanmıştır. Literatüre göre hafif betonun   birim hacim ağırlığı ve dayanım performansına göre sınıflandırılması Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir.

Tablo 1. Hafif  beton sınıflandırması

| Hafif Beton Sınıfı | Basınç Dayanımı (MPa) |  | Beton yoğunluğu * (kg/m3) |  | Isı iletim katsayısı (W/moK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A | B | A | B |
| Taşıyıcı (ACI 213R) | >17,0 | >15,0 | 1120–1920 | 1600–2000 | - | - |
| Taşıyıcı/Yalıtım | 3,4–17,0 | >3,5 | 800–1440 | <1600 | 0,22–0,43 | <0,75 |
| Yalıtım | 0,7–3,4 | >0,5 | 240–800 | <<1450 | 0,065–0,22 | <0,30 |

Tablo 2. Hafif betonun yoğunluğa göre sınıflandırılması (TS EN 206-1)

| Yoğunluk Sınıfı | D 1,0 | D 1,2 | D 1,4 | D 1,6 | D 1,8 | D 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk Aralığı (kg/m3) | ≥ 800 ve ≤ 1000 | >1000 ve ≤ 1200 | >1200 ve ≤ 1400 | >1400 ve ≤ 1600 | >1600 ve ≤ 1800 | >1800 ve ≤ 2000 |

- Dayanım performansına göre hafif beton 3 başlık altında aşağıda özetlenmiştir:

Yalıtım Hafif Betonu

Dayanımı az yalıtım için üretilen hafif beton, taşıyıcı özelliği olmayan elemanlarda boşluklu yapısıyla yalıtım sağlamak amacıyla kullanılan, düşük yoğunluğa sahip hafif betonlardır. Hafif yalıtım betonlarını elde ederken pomza gibi boşluğu fazla yoğunluğu az ve düşük dayanımlı agregalar kullanılır. Yalıtım hafif betonlarının birim hacim ağırlığı 800 kg/m3’ten düşük basınç dayanımları ise en düşük  0,7 Mpa en fazla 3,4 Mpa’dır (Lamond ve Pielert, 2006).

Taşıyıcı – Yalıtım Hafif Betonlar

Yalıtım betonlarına göre dayanımı biraz daha fazla olan hem taşıyıcı hem de yalıtım görevi gören hafif betonlardır. Bu hafif betonların basınç dayanımları en az 3,4 MPa en çok ise 17 MPa’dır. Bu hafif betonların birim hacim ağırlığı ise taşıyıcı hafif betondan az ile yalıtım için kullanılan hafif betondan fazla olmalıdır. Aynı durum yalıtım özellikleri için de geçerlidir. Bu hafif betonlar üretilirken yüksek oranda boşluk içeren agregalar kullanılır. Dolgu betonu için kullanılması uygundur. (Lamond ve Pielert, 2006).

Taşıyıcı Hafif Betonlar

Taşıyıcı hafif betonlar yoğunluk ve basınç dayanımı değerleri diğer iki hafif beton çeşidinden büyüktür. ASTM C330’za göre taşıyıcı hafif beton, 28 günlük basınç dayanımı 17 MPa’nın üzerinde ve yoğunluk olarak da 1840 kg/m3  değerini aşmaması gerekir (ACI 213R, 2003).  RILEM’e göre bu betonların birim hacim ağırlığının 1,6-2 ton/m3, basınç dayanımı ise 15 MPa’ın üzerinde olması gerekir (Clark, 1993). Taşıyıcı hafif beton üretiminde sıklıkla yapay hafif agrega olan şist, kil, genleştirilmiş cüruf gibi agregalar kullanılmaktadır (Lamond ve Pielert, 2006).

Hafif betonda üretiminde genellikle 3 farklı yöntem kullanılmaktadır.

- Normal ağırlıklı agrega yerine, boşluklu hafif agrega kullanımı

- Betonda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle geniş boşluklar oluşturulması

- Karışımdaki ince agreganın çıkartılarak betonda büyük boşluklar oluşturulması ile (Dikici 2010)

Bu tez  çalışmasında  hafif beton üretiminde, hafif agrega kullanımı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında çeşitli oranlarda  kullanılan  pomza ve perlit hafif agregalarının hafif beton karışımlarının birim hacim ağırlık (BHA), basınç dayanımı ve termal performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.

LİTERATÜR

Hafif betonun genellikle normal agrega yerine birim ağırlığı düşük olan aşırı boşluklu bir yapıya sahip hafif agregalar kullanılarak üretildiği bildirilmiştir (Mardani 2016) Literatür çalışmasında hafif  beton üretimde kullanılan agregalar ve hafif betonun  performans özellikleri araştırılmıştır. (Şişman ve ark. 2008).Hafif agregalar, TS EN 206’ya göre TS EN 1097-6’ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane yoğunluğu 2000 kg/m3 altında veya EN 1097-3’e uygun olarak tayin edilen etüv kurusu yığın boşluklu yoğunluğu 1200kg/m3 altında olan mineral esaslı agregalar olarak tanımlanır. Hafif agregalar, doğal ve yapay agregalar olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

Doğal Hafif Agregalar

Doğal hafif agregalar volkanizma ürünü olarak oluşmuş agregalardır. Doğal hafif agregalar elde edilirken  sadece fiziksel işlemlere tabi tutulmaktadır. Pomza ve perlit agregası kullanılan hafif agregaların başında gelmektedir. Normal agregaya göre boşluklu yapıları ve gerekli dayanımı göstermeleri hafif beton üretimi için uygundur. Hafif agregalar volkanik faaliyetler sonucu üretildiği için yereldir. Özellikleri bulundukları bölgelere göre değişebilir (Neville, 1994, Uygunoğlu 2008).Bu çalışmada kullanılan pomza doğal agregasına ait özellikler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Pomza

- Pomza volkanik faaliyetler sonucu oluşan bir kayaç türüdür. Bu kayaç türü farklı alanlarda kullanılmakla birlikte fiziksel işlemlerle istenilen boyutlara getirilip beton için agrega olarak kullanılabilir. Pomza agregası eski çağlardan beri yapı malzemesi olarak birçok alanda kullanılmıştır. Roma ve Antik Yunan dönemlerinde kemerlerde, hamamlarda, mahzenlerde, tapınaklarda sık bir şekilde kullanılmıştır. Türkiye’de de pomzanın ilk kullanıldığı yerlerden biri Van Gölü Havzasıdır (Elmasta 2012). Pomza, süngerimsi bir yapıdan oluşur. Kimyasal dayanıklılığı yüksektir. Pomzayı oluşturan gözeneklerin genellikle birbirleriyle bağlantısı yoktur. Pomzanın içeresindeki sıcak gazların birden soğuyarak kayacı terk etmeleri sonucunda mikro ve makro ölçeklerde birçok gözenek oluşturur. Pomzanın gözenekli yapısından dolayı yalıtımı yüksektir (Gönen, 2009; URL-7, 2020).Hafif beton üretiminde istediğimiz boşluğu pomza agregasının yapısıyla sağlayabiliriz. Pomzada bu boşluklu yapıyı elde etmek için fazladan maliyete neden olmaması pomzanın en önemli avantajlarından biridir. Pomzanın başka bir tercih nedeni birim hacim ağırlığının normal kum ve çakılın %33-66 kadar  olmasıdır. Pomza, elde edildiği yöreye göre asidik ve bazik özellikte olabilir. Daha sık bulunan  asidik pomza, beyaza yakın veya kirli beyaz rengindedir. Asitik pomzanın sertliği Mohs Skalasına göre 5-6 olup, birim ağırlığı 0.5-1 ton/m3’tür. Daha az bulunan bazik pomza, daha koyu tonlarda kahverengi veya siyah gibi  renklerde olup, sertliği 5–6, birim ağırlığı 1–2 ton/m3’ tür (Gençten, 2005).  Bu çalışmada pomza agregası kullanılarak, hafif betonların yapısal davranışlarını ve özellikleri incelemiştir. Çalışma kapsamında kullanılan pomza agregası Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Pomza

Yapay Hafif Agregalar

Yapay hafif agregalar elde edilirken ısıl işlemi uygulanır. Bazı durumlarda hammadde tanecikleri, tam eritilmeyen yüzeyde bir sıvı tabaka kalıncaya kadar ısıtılır. İstenilen gözenekler gaz yardımıyla oluşturulur. Yapay hafif agregalara genleştirilmiş kil, genleştirilmiş perlit, genleştirilmiş şist birer örnektir. Bunlarla beraber kömür kullanılan  termik santrallerde ortaya çıkan atık küller de yapay hafif agrega sınıfına girer. Yüksek fırın cürufu, ham demir üretim tesislerinde yüksek sıcaklık fırınlarında demir üretimi esnasında açığa çıkan atık üründür. Yüksek sıcaklıklarda erimiş halde, yüzeyi altıgen şekle sahip, gözenekli ve gri renkte çıkan yan ürün hafif bir agrega haline  dönüşmektedir (Mercan, 2007). ).  Bu çalışmada kullanılan perlit doğal agregasına ait özellikle aşağıda ayrıntıı olarak anlatılmıştır.

Perlit

Perlit asidik karakterli volkanik bir camdır. Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale geçen bir kayaçtır. Perlit kelimesi hem ham perlit ve hem de bunun genleştirilmesiyle elde edilen ürün için kullanılmaktadır. Çeşitli perlit kayaçları renk ve yapı itibariyle birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Ham perlitin rengi saydam açık griden parlak siyaha kadar değişebilmektedir. Genleştiğinde ham perlitin rengi tamamen beyazlaşmaktadır. Perlitte en önemli özellik, hidrasyona uğramış camsı silika yapısındaki %2-5 arasında bileşik halinde içerdiği sudur ve bu su perlitin kararlılığını sağlamaktadır.

- KAPSAM

MALZEME Ve METOT

MALZEMELER

ÇİMENTO

Bu çalışmada CEM I 42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. Çimentonun özgül ağırlığı 3.15 olup kimyasal bileşimi, fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.  Çimentonun kimyasal bileşimi, fiziksel ve mekanik özellikleri

| Oksit (%) | Çimento | Fiziksel özelikleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 18.86 | Özgül ağırlık |  | 3.15 |
| AI2O3 | 5.71 | Mekanik özelikleri |  |  |
| Fe2Ch | 3.09 |  | 1 -günlük | 14.7 |
| CaO | 62.70 | Basınç dayanımı (Mpa) | 2-günlük | 26.80 |
| MgO | 1.16 |  | 7-günlük | 49.80 |
| SO3 | 2.39 |  | 28-günlük | 58.5 |
| Na2O+0.658 K2O | 0.92 | İncelik |  |  |
| Cl- | 0.01 | Özgül yüzey (Blaine, cm2/g) |  | 3530 |
| Çözünmeyen kalıntı | 0.32 | 0.045 mm elekte kalıntı (%) |  | 7.6 |
| Kızdırma kaybı | 3.20 |  |  |  |
| Serbest CaO | 1.26 |  |  |  |

Agrega

Agrega olarak 5-15 mm ve 0-4 mm tane boyutuna sahip pomza agregası, ince agrega olarak ise 0-4 mm olan kırma kireçtaşı agregası, 0-4 mm  geri dönüştürülmüş agrega ve 0-4 mm genleştirilmiş perlit  kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan agregaların özgül ağırlık ve su emme kapasitesi deneyi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir . Agregaların gradasyon eğrisi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Kullanılan agregaların su emme kapasiteleri ve özgül ağırlıkları

| Boyut (mm) | Özgül Ağırlık | Su Emme Kapasitesi (%) |
| --- | --- | --- |
| 0-4 (kireç taşı) | 2,6 | 0,37 |
| 5-15 (pomza) | 0,92 | 54 |
| 0-4 (pomza) | 1,09 | 44 |
| 0-4 (genleştirilmiş perlit) | 0,1 | 250 |

Şekil 2. Agregaların gradasyon eğrisi

Karışımların Hazırlanması

Karışım hesabı 1 m3 beton üzerinden yapılmıştır. 0,46 su/çimento oranına sahip karışımlar ACI 211-2 Standardına göre tasarlanmıştır. Tüm karışımlarda, çimento miktarı ve çökme değeri sırasıyla ilk aşamadaki deneylerde olduğu gibi 300 kg/m3 ve 40±20 mm olarak sabit tutulmuştur (ACI 211-2, 1991; TS 2511, 2017).

Çalışma kapsamında, literatürde yapılan çalışmalar göz önüne alınarak  hazırlanan kontrol karışımında, ince agrega olarak kullanılan kireç taşı (0-4 mm) yerine belirli oranlarda (%100 ve %50) genleştirilmiş perlit (0-4 mm) ve pomza (0-4 mm) ikame edilerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Biri kontrol olmak üzere toplam 5 adet karışım hazırlanmıştır.

Karışımların isimlendirilmesi agrega tipi ve ikame oranına göre yapılmıştır. Örneğin %50 oranında perlit ikame edilen karışımın isimlendirmesi PE_50, %50 oranında pomza ikame edilen karışımın isimlendirmesi PO_50 şeklinde olmuştur. 1 m³ hafif beton üretiminde kullanılan malzeme oranları ve miktarları Tablo 5’ te gösterilmiştir.

Tablo 5. 1 m³ hafif beton üretiminde kullanılan malzeme oranları ve miktarları

| Karışım | Su/ Çimento Oranı | Çimento (kg) | Su (kg) | 0-4 mm Agrega (kg) Kireç Taşı | 5-15 mm Agrega (kg) Pomza | 0-4 mm Agrega (kg) Pomza | 0-4mm Agrega (kg) G.Perlit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0,46 | 300 | 138 | 1108,17 | 295,779 |  |  |
| PO_100 | 0,46 | 300 | 138 |  | 295,779 | 464,528 |  |
| PE_100 | 0,46 | 300 | 138 |  | 295,779 |  | 42,618 |
| PO_50 | 0,46 | 300 | 138 | 554,211 | 295,779 | 232,264 |  |
| PE_50 | 0,46 | 300 | 138 | 554,211 | 295,779 |  | 21,309 |

Yöntem

Beton karışımları düşey eksenli, karıştırıcılı, 45 lt kapasiteli pan-mikserde, standarda uygun olarak hazırlanmıştır. Pomza agregası kuru yüzey suya doygun olarak kullanılmıştır. Hazırlanan örnekler standarda uygun olarak deney gününe kadar kirece doygun suda kürlenmiştir.

Karışımların çökme ve birim ağırlık değerleri sırasıyla, EN 12350-2 ve EN 12350-6 Standardına uygun olarak belirlenmiştir.

Karışımların 7, 28 günlük basınç dayanımları TS EN 12390-3 “ Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini ”  Standardına uygun olacak şekilde  100x100x100 mm küpler üzerinde elde edilmiştir. Elde edilen her sonuç 3 numunenin ortalaması olarak verilmiştir.

Karışımların ısı iletkenlik deneyi ASTM C518 ve ISO 8301 standardına, su ile soğutulan soğutucu plakalardan oluşan deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Deney kapsamında denge koşullarında iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı 1 °C olduğunda birim zamanda (1 saat), birim alanından (1 m²), bu alana dik yönde birim kalınlığından (1 m) geçen ısı miktarı ile ölçülmektedir.

- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

TAZE HAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİRİM HACİM AĞIRLIK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Karışımların teorik ve taze hal BHA değerleri Tablo 6’da gösterilmektedir. Çalışma kapsamında üretilen tüm karışımların birim hacim ağırlık değerinin 2000 kg/m3 (ACI 211-2, 1991; TS 2511, 2017) olan hafif betonlar için mevcut sınır değerin altında olduğu gözlemlenmiştir. Agrega tip ve kullanım oranından bağımsız olarak kırma kireçtaşı yerine ikame edilen pomza ve perlitin karışımların taze hal birim hacim ağırlıklarını %19-52 mertebesinde düşürdüğü anlaşılmıştır. Bu durumun, kireç taşı yerine kullanılan malzemelerin özgül ağırlıkları ile doğrudan ilişkilidir (Mardani ve ark. 2015).  Perlit ikameli karışımlar en düşük birim hacim ağırlık değerine sahip olmuştur. İnce agrega olarak %100 perlit içeren karışımların birim hacim ağırlık değeri 850 kg/m3 olarak elde edilmiştir.

Tablo 6. Karışımların teorik ve taze hal BHA’ları

| Karışım | Teorik BHA | BHA (kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| K | 1841,827 | 1900 |
| P_100 | 1198,307 | 1180 |
| PE_100 | 776,396 | 850 |
| P_50 | 1520,067 | 1480 |
| PE_50 | 1309,111 | 1272 |

SERTLEŞMİŞ HAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRŞENMESİ

BASINÇ DAYANIMI

Karışımların 7 ve 28 günlük basınç dayanım performansı sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Karışımların basınç dayanımı deneyi sonuçları

| Karışım | Basınç Dayanımı (MPa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 gün | 28 gün |  |  |
| K | 20,2 |  | 23,27 |
| PO_50 | 12,3 |  | 13,2 |
| PO_100 | 4,5 |  | 3,7 |
| PE_50 | 8,43 |  | 9,3 |
| PE_100 | 1,8 |  | 2,5 |

Pomza ve perlit agregalı karışımların 7 ve 28 günlük basınç dayanımı performansının kontrol karışımına kıyasla %38,5-91 ve %43-89  mertebesinde azaldığı Tablo 5'den anlaşılmıştır. Benzer şekilde, daha yüksek yoğunluğa sahip agregaların, düşük yoğunluğa sahip agregalara kıyasla  genellikle daha iyi dayanım özellikleri gösterdiği çeşitli araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Lo 2007, Ducman & Mirtic 2014). Hafif beton karışımlarındaki hafif agrega miktarının arttırılmasıyla, basınç dayanımı performansının olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. %100 hafif agrega içeren karışımların 28-günlük basınç dayanımının kontrol karışımına kıyasla %80-90 arasında daha düşük olduğu ölçülmüştür. Bu azalmanın perlit içeren betonlarda daha bariz olduğu anlaşılmıştır. Perlitin %100 oranında ikame edildiği karışımda segregasyon gözlemlenmiştir (Şekil 3). Lo ve ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada pomzanın sıkıştırılabilirlik, çekme dayanımı ve kopma dayanımı gibi mekanik özelliklerinin perlite göre daha iyi olduğu belirtilmiştir. Bu durumun basınç dayanımı performansını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. %50 oranında pomza agregalı hafif beton karışımının 28-günlük basınç dayanımı açısından en iyi performansı sergilediği tespit edilmiştir.

Şekil 3. Segregasyon gözlemlenen PE_100 numunesi

ISI İLETKENLİK PEERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Karışımların termal iletkenlik katsayısı değerleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Genleştirişmiş perlit içeren karışımların pomza içeren karışımlara kıyasla daha üstün termal performans gösterdiği sonuçlardan anlaşılmıştır. Hem pomza hem de genleştirilmiş perlit için kullanım oranının artışının termal özellikler üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Geçmişte yapılan çalışmalarda da, daha yüksek yoğunluğa sahip agregaların, düşük yoğunluğa sahip agregalara kıyasla genellikle daha iyi dayanım özellikleri gösterdiği vurgulanmıştır.

# Tablo 8. Karışımların termal iletkenlik katsayısı değerleri

| Karışım | U değeri (W/Mk) |
| --- | --- |
| K | 0,43 |
| P_50 | 0,25 |
| P_100 | 0,21 |
| GP_50 | 0,20 |
| GP_100 | 0,17 |

SONUÇ

Agrega tipinin hafif beton karışımlarının birim hacim ağırlık ve basınç dayanımı özelliklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma kapsamında aşağıda özetlenen sonuçlar elde edilmiştir:

- Çalışma kapsamında üretilen tüm karışımların birim hacim ağırlık değerinin 2000 kg/m3 olan hafif betonlar için mevcut sınır değerin altında olduğu gözlemlenmiştir. Perlit ikameli karışımlar en düşük birim hacim değerine sahip olmuştur.

- İnce agrega olarak %100 perlit içeren karışımların birim hacim ağırlık değeri 850 kg/m3 olarak ölçülmüştür.

- İkame oranından bağımsız olarak, genleştirilmiş perlitin pomzaya göre  daha düşük dayanım performansı gösterdiği tespit edilmiştir.

- İnce agrega olarak %100 hafif agrega içeren karışımların 28-günlük basınç dayanımının kontrol karışımına kıyasla %80-90 arasında daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu azalmanın perlit içeren betonlarda daha bariz olduğu gözlemlenmiştir.

- Perlitin %100 oranında ikame edildiği karışımda segregasyon oluştuğu gözlemlenmiştir.

- Hafif betonlar kıyaslandığında, %50 oranında pomza agregalı beton karışımının 28-günlük basınç dayanımı açısından en iyi performansı sergilediği tespit edilmiştir.

- Kontrol karışımının ısıl iletkenlik katsayısı 0,43 W/Mk olarak ölçülmüştür. GP ve pomza ikamesi ile karışımların ısı iletkenlik katsayılarının ciddi mertebede azaldığı tespit edilmiştir. Bu davranışın agrega ikame oranının artışı ile daha da bariz hale geldiği gözlemlenmiştir.

- Kontrol karışımına kıyasla, %100 GP ve pomza ikameli karışımlarda, ısı iletkenlik katsayısı değerlerinde sırasıyla, %60 ve %51 oranında azalma hesaplanmıştır.

- En düşük ısı iletkenlik katsayısı değeri %100 GP içeren karışımda ölçülmüştür.

# KAYNAKLAR

- A.M. Neville, J.J. Brooks (2008) Concrete technology Pearson Education Asia Pte Ltd., PP(CTP), Malaysia.

- Cao, C. Zhang, H.F. Lv (2014) Mechanical response and shrinkage performance of cementitious composites with a new fiber hybridization, Construction and Building Materials, 57 (2014), pp. 45-52.

- Chen, P., Shi, Z., Cao, S., Liu, P., Rong, X., & Wang, L. (2022). Mechanical properties of alkali-activated slag lightweight aggregate concrete. Journal of Cleaner Production, 132136. ( Widodo 2012, Behfarnia, 2014, Yap ve ark. 2014, Das ve ark. 2018).

- Chen, P., Shi, Z., Cao, S., Liu, P., Rong, X., & Wang, L. (2022). Mechanical properties of alkali-activated slag  lightweight aggregate concrete. Journal of Cleaner Production, 132136.

- DİKİCİ, T. (2010). Taşıyıcı hafif betonun mekanik özelliklerinin incelenmesi (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).

- ELMASTAŞ, N. (2012). TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMİ GİDEREK ARTAN BİR MADEN: POMZA (SÜNGER TAŞI). Journal of International Social Research, 5(23).

- Fatih, K. A. Y. A., Keskin, N., & ÇakiroĞlu, M. A. (2014). DEĞİŞİK GEOMETRİLİ ÇELİK LİF İLAVELİ BETONARME KİRİŞLERİN TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ İLE ELDE EDİLEN BASINÇ DAYANIMLARININ ANFIS METODUYLA TAHMİN EDİLMESİ. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 6(1), 44-56.

- Humur, G., & Çevik, A. (2022). Effects of hybrid fibers and nanosilica on mechanical and durability properties of lightweight engineered geopolymer composites subjected to cyclic loading and heating–cooling cycles. Construction and Building Materials, 326, 126846.

- Julia Blazya,*, Rafał Blazyb, Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces , Case Studies in Construction Materials 14 (2021) e00549.

- Kocataşkın, F. (1991). Betonun Dünü Bugünü Yarını, 2. Ulusal Beton Kongresi, 27, 23-41.

- Kozak, M. (2013). Çelik Lifli Betonlar ve Kullanım Alanlarının Araştırılması . Teknik Bilimler Dergisi, 3 (1) , 26-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tbed/issue/20931/225042

- L.A. Pereira-De-Oliveira, J.P. Castro-Gomes, M.C.S. Nepomuceno, Effect of acrylic fibres geometry on physical, mechanical and durability properties of cement mortars, Constr Build Mater, 27 (1) (2012), pp. 189-196.

- L.P. Chaves, J. Cunha (2014) Design of carbon fiber reinforcement of concrete slabs using topology optimization, Constr Build Mater, 73 (2014), pp. 688-698.

- Lamond, J. F., & Pielert, J. H. (2006). Significance of tests and properties of concrete and concrete-making materials (Vol. 169). ASTM international.

- Lamond, J. F., & Pielert, J. H. (2006). Significance of tests and properties of concrete and concrete-making materials (Vol. 169). ASTM international.

- Liu K, Su Q,Ni  cChuanbinZhouaWenhuiZhaoaFeiYuea (2018), Evaluation on the dynamic performance of bridge approach backfilled with fibre reinforced lightweight concrete under high-speed train loading. Computers and Geotechnics, Volume 104, December 2018, Pages 42-53.

- M. Amin, B.A. Tayeh, I. Saad Agwa, Investigating the mechanical and microstructure properties of fi bre-reinforced lightweight concrete under elevated temperatures, Case Stud. Constr. Mater. 13 (2020) e00459, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00459.

- M.G. Alberti, A. Enfedaque, J.C. Galvez (2014) On the mechanical properties and fracture behavior of polyolefin fiber-reinforced self-compacting concrete, Constr Build Mater, 55 (2014), pp. 274-288.

- Macdonald, C. A., Clark, I. M., Zhao, F. J., Hirsch, P. R., Singh, B. K., & McGrath, S. P. (2011). Long-term impacts of zinc and copper enriched sewage sludge additions on bacterial, archaeal and fungal communities in arable and grassland soils. Soil Biology and Biochemistry, 43(5), 932-941.

- Neville 2008Hosen A, Shammas M.I., Shill S.K. (2021) Investigation of structural characteristics of palm oil clinker based high-strength lightweight concrete comprising steel fibers, Journal of Materials Research and Technology , Volume 15, November–December 2021, Pages 673.

- Rahman Latifi, M., Biricik, Ö., Mardani Aghabaglou, A., & Biricik, O. (2022) Effect of the addition of polypropylene fiber on concrete properties.

- T. Vincent, T. Ozbakkaloglu (2013) Influence of fiber orientation and specimen end condition on axial’ compressive behavior of FRP-confined concrete, Constr Build Mater, 47 (2013), pp. 814-826.

- Uygunoğlu, T., & Topçu, İ. B. (2009). Thermal expansion of self-consolidating normal and lightweight aggregate concrete at elevated temperature. Construction and Building Materials, 23(9), 3063-3069.

- Yılmaz, Y., Işık, A., Kılınç, C., & Eren, E. (2013). Beton endüstrisinde sürdürülebilir üretim. Beton 2013 Hazır Beton Kongresi.

- Zhang B, Feng Y (2022) Effects of fibres on ultra-lightweight high strength concrete: Dynamic behaviour and microstructures Cement and Concrete Composites Volume 128, April 2022, 104417.

TEŞEKKÜRLER

Bitirme tezinde bize dönem boyunca yardımı dokunan sayın hocamız Doç. Dr. Ali MARDANİ  ve doktora öğrencisi Hatice Elif  BEYTEKİN hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.